|  | SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN mathématiques |
| --- | --- |
|  | Nom : Prénom : Établissement : L.P. Jean Rostand Ville : NEVERS | ( Évaluation certificative : ( Baccalauréat professionnel ( BEP ( CAP ( Évaluation formative |
|  |  | Spécialité : MMV Épreuves : Sciences-physiques Coefficient : |

| Séquence n ° 1 | Date : 16 / 12 / 11 | Note : | …… / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Professeur responsable : M. HENRIOT | Durée : 45 min |  |  |

Thématique utilisée : CME 5 Identification de la matière d’un maillot de bain.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’examinateur intervient à la demande du candidat ou lorsqu’il le juge nécessaire.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur". |
| --- | --- |

Lors de l’achat d’un maillot de bain, la fiche technique du produit peut nous apporter des renseignements. Elle vous renseignera sur les caractéristiques du maillot : est-il dédié à une pratique occasionnelle, régulière ou en compétition ? A-t-il une résistance au chlore "normale" ou "excellente" ? De quelle matière est-il composé ?

Si vous achetez un maillot pour aller une fois par semaine à la piscine, ça ne sert à rien d'opter pour un produit de compétition (forcément plus cher). Si en revanche, vous comptez aller 2 ou 3 fois par semaine dans les bassins, accordez plus d'importance à la résistance au chlore.

Problématique : L’échantillon de maillot de bain mis à votre disposition est constitué de quelle matière ?

En vous aidant des 2 annexes fournies, quelle méthode expérimentale proposez-vous afin de répondre à la problématique ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Appel n° 1 : Vérification de la méthode proposée. |
| --- | --- |

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ANNEXE 1

Organigramme des différents tests des matières plastiques :

ANNEXE 2

Les Différents tests

En début de TP :

- Respecter les consignes de travail et de sécurité.

- Mettre la blouse, les gants et des lunettes de protection.

En fin de TP :

- Laver la verrerie à l’eau du robinet

- Nettoyer les tiges de cuivre avec de la toile émeri.

- Nettoyer votre poste de travail.

- Mettre à la poubelle les déchets de maillot de bain.

RESULTATS

1. Récapitulatif des résultats obtenus :

| Tests | Observations | Matière : le maillot de bain est-il |
| --- | --- | --- |
| Test du solvant | ……………………….. | en polystyrène ? …………………….. |
| Test de Belstein | ……………………….. | en polychlorure de vinyle ? ………… |
| Test du papier-pH | Couleur du papier pH : ……...... Valeur du pH : …………… | en polyamide? ………………………. |
| Test de densité | ……………………….. | en polyéthylène? …………………… |

2. Quelle est la matière du maillot de bain ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Test du solvant

( Test de chauffage :

- Effectuer le test sur un échantillon de maillot de bain.

|  | Appel : Réaliser la manipulation suivante devant l’examinateur. |
| --- | --- |

- Poser un échantillon dans une soucoupe.

- Chauffer l’agitateur de verre avec le bec Bunsen et le mettre au contact de l’échantillon.

Si l’échantillon se ramollit ou fond, inscrire dans le tableau « résultats » « thermoplastique ». Sinon, inscrire « thermodurcissable ».

( Test de densité :

- Remplir à moitié un bécher avec de l’eau du robinet.

- Ajouter 2 gouttes de détergent.

- A l’aide d’un agitateur de verre placer l’échantillon au fond du bécher.

- Prenez le morceau de maillot de bain et notez vos observations dans le tableau suivant :

Si l’échantillon remonte à la surface, inscrire dans le tableau « résultats » Flotte. S’il reste au fond, inscrire Coule.

Si l’échantillon flotte il s’agit d’un polyéthylène

|  | Appel : Faire vérifier le résultat de ce test. |
| --- | --- |

( Test du papier pH :

- Préparer un tube à essais sur un support.

- Mettre dans le tube un morceau de maillot de bain.

- Placer à la sortie du tube à essai un morceau de papier pH légèrement humidifié à l’aide de la pissette d’eau distillée.

|  | Appel : Devant l’examinateur, effectuer les manipulations suivantes : |
| --- | --- |

- En atmosphère ventilée (hotte, …) chauffer le tube jusqu’à ce que l’échantillon émette des vapeurs.

- Noter dans le tableau « résultats » la couleur du papier pH. En déduire la valeur du pH à l’aide de l’échelle des couleurs.

Si la valeur du pH > 8 l’échantillon est un polyamide.

( Test du solvant :    Attention : faire ce test loin de toute flamme

|  | Appel : Demander le flacon d’acétone à l’examinateur. Devant l’examinateur, effectuer les manipulations suivantes : |
| --- | --- |

- Disposer l’échantillon sur une soucoupe

- Mettre quelques gouttes d’acétone sur l’échantillon de maillot de bain.

- Attendre quelques instants.

- Observer si l’échantillon se ramollit sous l’action du solvant. Dans ce cas, inscrire la mention  « attaqué » dans le tableau « résultats »; sinon inscrire « non attaqué ».

Si l’échantillon est attaqué, il s’agit d’un polystyrène.

( Test des propriétés électriques :

- Prendre un morceau de maillot de bain.

- Le frotter sur la blouse (au niveau de l’avant-bras).

- Approcher l’échantillon juste au dessus de la soucoupe contenant les petits morceaux de papier.

Si les morceaux de papier sont attirés par la matière plastique alors celle-ci est électrostatique.

- Noter alors par oui ou par non dans le tableau « résultats » si la matière constituant le maillot de bain est ou non électrostatique.

|  | Appel : Faire vérifier le résultat de ce test. |
| --- | --- |

( Test de Belstein :

|  | Appel : Devant l’examinateur, effectuer les manipulations suivantes : |
| --- | --- |

- Allumer le bec Bunsen

- Placer l’échantillon à tester dans la soucoupe.

- Chauffer fortement l’extrémité d’un fil de cuivre propre dans la flamme et le mettre au contact avec l’échantillon à tester pour en prélever une petite quantité.

- Replacer le fil de cuivre dans la flamme.

- Observer si la flamme prend une coloration verte ou jaune  ou autre.

- Inscrire dans le tableau « résultats » : « Verte », « Jaune » ou « Autre ».

Si la flamme prend une coloration verte, l’échantillon est du polychlorure de vinyle (PVC)

négatif

négatif

négatif

positif

positif

positif

positif

POLYAMIDE

POLYSTYRENE

POLYCHLORURE DE VINYLE

POLYETHYLENE

Test du papier pH

Test de Belstein

Test de densité